1. Обезжиривание, подогреваемая ванна 45-55 гр. (если плохо обезжиривается, то нагреть до 80 гр.)

Обезжириваем в растворе

NaOH 15 г./л

Кальцинированная сода 30 г./л

Тринатрийфосфат 30 г./л

Клей силикатный (канцелярский) 10 мл.

Хорошо если есть ОС-20 5 г./л

Вода 1 литр.

2. Промывка горячая 2 мин.

Вода имеет большое значение. Если нет нормальной воды, то эту фильтровать любым бытовым фильтром, потом кипятить. Промежуточные промывки можно делать без фильтрования, но в последний раз перед следующей технологической операцией обязательно споласкивать в профильтрованной и кипяченой воде.

3. Промывка холодная 2 мин.

4. Подтравливание фольги.

Подтравливание делаем в персульфате аммония 200 г/л,  плюс в этот же раствор добавляем 10 г. серной кислоты плотностью 1.84, или пересчитай на электролит, который в автомагах продают. Температура комнатная (не греть, иначе стравит все нафиг), время 2-3 мин.

Холодная промывка 30 сек.

4.1 Декапирование

Далее декапирование, в аккумуляторном электролите плотность 1,27 или в растворе серной кислоты  концентрации 10-15% ( грубо 180 грамм/литр если плотность 1.84 г/см3), 30 сек. достаточно.

5. Промывка холодная 2 мин.

6. Предактиватор  раствор поваренной соли, NaCl  120 -140г/л на 2 минуты. Достаточно просто окунуть в раствор, и слегка поболтать плату в нем, 30 сек.

7. Активатор.

Без промывки - активация, 10 – 15 минут.

Паладиевый  №4

8. Промывка холодной водой, 2 минуты. 2 минуты может быть много, надо определять экспериментально, я поласкаю (именно поласкаю, что бы вода прокачивалась через отверстия) 30-40 сек.

9. Ускоритель  раствор каустической соды 15-20 г/л. NaOH на 2 минуты. 30 сек. достаточно.

10. Меднение

Без промывки (но лучше сделать промывку) - хим. меднение, время по результату (обычно 10..15 минут).

Промывка после ускорителя желательна, по времени и интенсивности, так же как и после активации. Тут важный момент. Во время этой промывки смываются гидролизованные соли олова, которые после ускорителя становятся растворимыми водой, в общем, то это и есть задача ускорителя. Если эти соли не смыть, то последующая адгезия к базовой фольге хим.меди и соответственно гальванической меди, будет очень плохая.

Время в приведенном растворе хим.меднения 10-15 мин., дольше не надо, цвет покрытия после сушки должен быть светло-розовым, допускается более темный оттенок, но черноты не должно быть точно. После хим.меднения делаем промывку в холодной воде пару минут, желательно сполоснуть деионизированной водой, что бы смыть соли которые присутствуют в промывочной воде. Дальше я сушу, что бы проверит цвет и качество металлизации в отверстиях, на мокрую цвет покрытия выглядит очень темным и в отверстиях плохо видно. Дальше опускаем в слабую серку 10-15% 30 сек, я использую тот же раствор что и после подтравливания. И затем сразу  гальваника, перерыва между серкой и гальваникой быть не должно. Смысл в том, что чем меньше будет всякой хрени на меди, тем лучше будет последующая гальваника. А химмедь довольно активный продукт, и любит сразу покрываться окислами..

Если был перерыв между хим. медью и гальваникой, то обезжириваем плату в растворе 1, затем промывка 2 и 3 пункт, затем декапирование пункт 4.1, промывка в воде и гальваника.

Электролит для хим. меднения:

CuSO4*5H2O - 15 г\л,

NiCl2*6H20 - 2 г\л,

Трилон-Б – 30 г\л,

NaOH - 15 г\л,

Калий железосинеродистый - 0,01 г\л, (разводим 1 грамм реактива в 100 мл воды, затем берем шприцем 1 мл. этого раствора - это будет 0,01 грамм.)

Калий роданистый - 0,01 г\л, (разводим 1 грамм реактива в 100 мл воды, затем берем шприцем 1 мл. этого раствора - это будет 0,01 грамм.)

Формалин 40% - 20 мл\л. (добавлять перед меднением, с формалином раствор долго не живет!!). В чистой посуде в принципе живет пару недель, дольше не пробовал.

Порядок приготовление этого раствора:

В отдельной емкости в половине воды растворяем купорос, затем никель. В другой емкости и второй половине воды растворяем сначала NaOH, затем Трилон Б. Второй раствор медленно при перемешивании добавляем к первому. Фильтруем и добавляем стабилизаторы (калий роданистый и железосинеродистый).

Этот раствор без формалина хранится долго, так что можно мешать на большой объем сразу, например в 5 литровой канистре и потом отливать для меднения нужное количество.

Порядок использования: Отливаем нужное количество раствора (ранее приготовленного) например 400 мл, добавляем в него формалин из расчета 20 мл\л. и медним, то есть на 400 мл раствора хим.меди, нужно взять 8 мл. формалина.

Далее этот раствор с формалином будет еще работать, какое-то время (по опыту mial около 5 дней) затем становится не пригодным и его нужно вылить.

11. Промывка Смотри выше^^

12. Гальваника

13. Промывка Тщательная промывка, желательно плату сполоснуть деионизированной водой, а затем высушить феном.