	КОНДЕНСАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ ИМПОРТНЫЕ
JAMICON низкий импеданс, серия WL 


	[image: image1.png]



   

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

уменьшенные размеры, температурный диапазон -55 +105°C 

низкий импеданс при высокой частоте и большом импульсном токе 

используется в материнских платах и блоках питания 

Технические характеристики 

Диапазон рабочих температур

-55 ... +105°C

Номинальное напряжение, В

6.3 ... 50

Допустимое отклонение емкости от номинала (20°C, 120Гц)

±20%

Ток утечки, мкА (20°C)

не превышает 0.01CV или 3мкА (большее значение) (после 3 минут работы)

где C и V - номинальные емкость (мкФ) и напряжение (В), соответственно

Импульсное напряжение (при 20°C)

V, В

6.3

10

16

25

35

50

S, В

8

13

20

32

44

63

Тангенс угла потерь (фактор дестабилизации) (при 20°C, 120Гц)

V, В

6.3

10

16

25

35

50

tan

0.22

0.19

0.16

0.14

0.12

0.10

добавлять 0.02 на каждые 1000мкФ для значений, превышающих 1000мкФ

Низкотемпературная стабильность (120Гц)

ном.напряжение, В

6.3 - 16

25 - 50

коэф.
импеданса

z-25°C/z+20°C
3

2

z-55°C/z+20°C
6

4

Наработка на отказ при 105°C (после 1000 часов для D не превышающего 8 мм и 2000 часов для D не меньших 10мм) при номинальном напряжении (DC + пиковые пульсации напряжения не превышают уровень рабочего напряжения)

  изменение емкости 

не более ±20% от заданного значения

  фактор дестабилизации

не более 200% от заданного значения

  ток утечки 

не прeвышает заданных значений

Время хранения - 1000 часов при 105°С, напряжение не прикладывается, после этого конденсатор демонстрирует те же характеристики, что и при наработке на отказ

 

Габаритные размеры (мм):
[image: image2.png]EBMHWNOBaA ofonouka
‘anamnnnessi kapnye

#4005

| @

| #Dv05(max)





D

5

6.3

8

10

12.5

16

18

F

2.0

2.5

3.5

5.0

5.0

7.5

7.5

d

0.5

0.5

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8


1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

 

Коэффициенты импульсного тока:
Температура (°C)

65

75

85

95

105

Multiplier

2.12

1.92

1.69

1.50

1.00

Частота (Гц)

60

120

400

1k

10k

100k

V, В

Multiplier

10 - 16

0.45

0.60

0.83

0.94

0.98

1.00

25 - 35

0.38

0.50

0.75

0.90

0.97

1.00

50

0.36

0.46

0.70

0.88

0.94

1.00

Габаритные размеры корпуса, максимальный импульсный ток при 105°C, 100кГц,
максимальный ESR при 20°C, 100кГц 

W, В (код)

 

6.3 (0J)

10 (1A)

 

код

размер
DxL
(mm)

импеданс

ток
mA
(rms)

размер
DxL
(mm)

импеданс

ток
mA
(rms)

C, мкф

20°C

-10°C

20°C

-10°C

100

101

-

-

-

->

5x11

0.312

0.937

230

120

121

-

-

-

->

5x11

0.266

0.798

250

150

151

5x11

0.219

0.656

250

5x11

0.218

0.653

280

160

161

5x11

0.190

0.571

270

5x15

0.189

0.568

360

-

-

-

->

6.3x11

0.189

0.568

350

220

221

5x11

0.162

0.487

300

5x15

0.161

0.484

400

-

-

-

->

6.3x11

0.161

0.484

390

270

271

5x15

0.148

0.444

380

5x15

0.147

0.442

440

5x15

0.148

0.444

380

5x15

0.147

0.442

430

330

331

5x15

0.130

0.389

420

6.3x15

0.129

0.387

550

6.3x11

0.130

0.389

420

8x11.5

0.129

0.387

560

390

391

6.3x15

0.117

0.351

520

6.3x15

0.116

0.349

600

8x11.5

0.117

0.351

530

8x11.5

0.116

0.349

610

470

471

6.3x15

0.106

0.319

570

6.3x15

0.106

0.317

660

8x11.5

0.106

0.319

580

8x11.5

0.106

0.317

670

560

561

6.3x15

0.094

0.283

620

6.3x15

0.094

0.281

720

8x11.5

0.094

0.283

630

8x11.5

0.094

0.281

630

680

681

6.3x15

0.084

0.252

680

8x15

0.063

0.250

900

8x11.5

0.084

0.252

700

10x12.5

0.083

0.250

950

820

821

8x15

0.077

0.230

860

8x15

0.076

0.228

990

10x12.5

0.077

0.230

900

10x12.5

0.076

0.228

1040

1000

102

8x15

0.069

0.206

950

8x20

0.068

0.204

1240

10x12.5

0.069

0.206

990

10x16

0.068

0.204

1280

1200

122

8x20

0.059

0.178

1180

10x20

0.059

0.177

1540

10x16

0.059

0.178

1210

12.5x15

0.059

0.148

1480

1500

152

10x20

0.036

0.107

1450

10x25

0.035

0.106

1830

12.5x15

0.036

0.089

1390

12.5x18

0.035

0.189

1720

1800

182

10x20

0.031

0.094

1590

10x25

0.031

0.094

2000

12.5x15

0.031

0.078

1520

12.5x18

0.031

0.078

1880

2200

222

10x25

0.028

0.083

1880

10x28

0.027

0.082

2250

12.5x18

0.028

0.069

1770

16x15

0.027

0.068

1960

2700

272

10x28

0.025

0.075

2140

12.5x20

0.025

0.062

2250

16x15

0.025

0.063

1870

16x15

0.025

0.062

2100

3300

332

12.5x20

0.023

0.058

2150

12.5x25

0.023

0.057

2650

16x15

0.023

0.058

2010

18x15

0.023

0.057

2300

3900

392

12.5x25

0.022

0.055

2520

12.5x30

0.022

0.055

3030

18x15

0.022

0.055

2520

12.5x30

0.022

0.055

2670

4700

472

12.5x30

0.021

0.053

2860

12.5x35

0.021

0.053

3210

16x20

0.021

0.053

2520

16x25

0.021

0.053

3050

5600

562

12.5x35

0.020

0.050

3060

12.5x40

0.020

0.049

3550

16x25

0.020

0.050

2900

18x40

0.020

0.049

2940

6800

682

12.5x40

0.019

0.047

3450

16x31.5

0.019

0.047

3680

18x20

0.019

0.047

2850

18x25

0.019

0.047

3390

8200

822

16x31.5

0.018

0.045

3540

16x35.5

0.018

0.044

4010

18x25

0.018

0.045

3260

18x31.5

0.018

0.044

3870

10000

103

16x35.5

0.017

0.043

3880

-

-

-

-

18x31.5

0.017

0.043

3740

18x35.5

0.017

0.042

4190

W, В (код)

 

16 (1С)

25 (1Е)

 

код

размер
DxL
(mm)

импеданс

ток
mA
(rms)

размер
DxL
(mm)

импеданс

ток
mA
(rms)

C, мкф

20°C

-10°C

20°C

-10°C

47

470

-

-

-

->

5x11

0.283

0.085

220

56

560

5x11

0.253

0.759

190

5x11

0.253

0.758

240

68

680

5x11

0.221

0.662

210

5x11

0.220

0.661

270

82

820

5x11

0.203

0.610

230

5x15

0.203

0.609

340

-

-

-

->

6.3x11

0.203

0.609

330

100

101

5x11

0.183

0.550

250

5x15

0.183

0.549

370

-

-

-

->

6.3x11

0.183

0.549

370

120

121

5x15

0.156

0.469

320

5x15

0.156

0.468

410

6.3x11

0.156

0.469

320

6.3x11

0.156

0.468

400

150

151

5x15

0.128

0.383

360

6.3x15

0.128

0.383

510

6.3x11

0.128

0.383

350

8x11.5

0.128

0.383

520

180

181

5x15

0.111

0.333

390

6.3x15

0.111

0.333

560

6.3x11

0.111

0.333

390

8x11.5

0.111

0.333

570

220

211

5x15

0.095

0.284

430

6.3x15

0.095

0.284

620

6.3x11

0.095

0.284

430

8x11.5

0.095

0.284

630

270

271

6.3x15

0.086

0.259

550

8x15

0.086

0.259

790

8x11.5

0.086

0.259

550

10x12.5

0.086

0.259

830

330

331

6.3x15

0.076

0.227

600

8x15

0.076

0.227

870

8x11.5

0.076

0.227

610

10x12.5

0.076

0.227

910

390

391

8x15

0.068

0.205

750

8x20

0.068

0.205

1080

10x12.5

0.068

0.205

790

10x16

0.068

0.205

1100

470

471

8x15

0.062

0.186

820

8x20

0.062

0.186

1180

10x12.5

0.062

0.186

860

10x16

0.062

0.186

1210

560

561

8x20

0.055

0.165

1020

8x20

0.055

0.165

1290

10x16

0.055

0.165

1050

10x16

0.055

0.165

1320

680

681

8x20

0.049

0.147

1120

10x20

0.049

0.147

1610

10x16

0.049

0.147

1150

12.5x15

0.049

0.122

1550

820

821

8x20

0.045

0.134

1230

10x25

0.045

0.134

1950

10x16

0.045

0.134

1270

12.5x18

0.045

0.112

1830

1000

102

10x20

0.040

0.120

1540

10x28

0.040

0.120

2270

12.5x15

0.040

0.100

1480

16x15

0.040

0.100

1980

1200

122

10x25

0.035

0.104

1870

12.5x20

0.035

0.104

2320

12.5x18

0.035

0.087

1750

16x15

0.035

0.087

2170

1500

152

10x28

0.029

0.088

2100

12.5x25

0.029

0.074

2710

16x15

0.029

0.074

1830

18x15

0.029

0.074

2480

1800

182

12.5x20

0.026

0.065

2140

12.5x30

0.026

0.065

3230

16x15

0.026

0.065

2000

16x20

0.026

0.065

2840

2200

222

12.5x25

0.023

0.057

2500

12.5x35

0.023

0.057

3470

18x15

0.023

0.057

2170

16x25

0.023

0.057

3290

2700

272

12.5x30

0.021

0.052

2890

12.5x40

0.021

0.052

3910

16x20

0.021

0.052

2540

18x20

0.021

0.052

3240

3300

332

12.5x35

0.019

0.048

3130

16x31.5

0.019

0.047

4100

16x25

0.019

0.048

2970

18x25

0.019

0.047

3770

3900

392

12.5x40

0.018

0.046

3500

16x35.5

0.018

0.046

4530

18x20

0.018

0.046

2900

18x31.5

0.018

0.046

4360

4700

472

16x31.5

0.016

0.040

3560

-

-

-

-

18x25

0.016

0.040

3280

18x35.5

0.016

0.040

4720

5600

562

16x35.5

0.015

0.038

3880

-

-

-

-

18x31.5

0.015

0.038

3740

-

-

-

-




	[image: image3]


	


