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TaG6auua 4. PAcTaops LR XHMHYECKOrO MeAHeHHS

Conepxcane, r/n
KoMmonenTs
*1 N2 »* 3
Menp_ ceprokncaas 10—15 25—35 25—35
CuS0, 5H,0
Kaunuii-HaTpuil BHHHOKHC- 50—60 150—170 —
sk KNaCyH,Og
Hap exknfi NaOH 10—15 40—50 30—40
Harpuit yraekHebii 2-3 2535 20—30
Na,CO,
Hatpuesas cons smiren- - - 80—90
guamuumpayxcgcnoﬁ KH-
c/iotsl (Tpuiion B)
®opManun (40%) 15—20 ma/n [20—25 ma/n | 20—25 maja
THocyabpaT HaTpHs 0,0005—  10,002—0,003 —
N2,S,03 0,0010
Hukens XJIOPHCTHLi 2—3 2—3 —
NiCl,-6H,0
Popannn — — 0,003—0,005
Cpencrso Moioutee «Ipo- — 0,5—1,0 —_
rpeccy
Kanni_ Keqe30cHHepORH- — - 0,10—-0,15
i KyFe(CN),

Pacrtsop MNe 1 xapakrepusyercs BBICOKOH CTaGHJIb-
HOCTBIO, HO MeHee NPOH3BOJHTENEH BCJAEACTBHE NOHHKEHHON
KOHIEHTpauuu coseil menu. CKkopocTs ocaxaenus menu 0,8—
1,0 Mkm/u npm miotHocTH 3arpysku 2—2,5 am/n. Ilpo-
JIOJKUTENBHOCTD MefHeHus: 20—30 MuH.

PactBop Ne 2 omruuaercst GoJplueil NPOH3BOAHTENb-
HOCTbIO, HO MeHblIel cTabuabHOCTBIO. CKOPOCTb OCAKACHUS
Menu 2—4 MKM/Y4 TP TJIOTHOCTH 3arpysku 2—2,5 am®/m.
Ipofo/mxuTeabHOCTs MeAHeHust 10—15 MuH.

PactBop Ne 3 npennasHaued Ajis ocaxpeHus Golee
TOJICTHIX CJIOEB MEJM, TAaK KaK OH OTHOCHTCS K KaTeropui
XOpOIIO CTAaGHIHSHPOBAHHBIX PACTBOPOB H AONYCKaeT MJIH-
TeJIbHYIO 3KCIJIYaTalHtio.




