Магнитопроводы с немагнитным зазором 
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Тороидальные магнитопроводы cерии MSC-G изготавливаются из тонкой (25 мкм) аморфной ленты на основе железа. Уникальная комбинация высокой индукции насыщения (1,5 Т) и низких потерь делает их незаменимыми для всех применений, связанных с хранением энергии. Высокая индукция насыщения, низкие потери и очень высокий уровень подмагничивания постоянным током при сохранении высокой проницаемости выгодно отличают магнитопроводы серии MSC-G от изделий из традиционных материалов, применяемых для выходных дросселей, дросселей корректоров коэффициента мощности, сглаживающих дросселей, обратноходовых трансформаторов и проч.

КОНСТРУКЦИЯ:

Витой ленточный магнитопровод, пропитанный специальным компаундом, имеющий фиксированный немагнитный зазор с текстолитовой вставкой, помещён в жесткий защитный контейнер из стеклонаполненного полиамида и механически зафиксирован силиконовым герметиком. Контейнер имеет скруглённые кромки и предназначен для непосредственного нанесения обмотки толстым проводом. Контейнер обеспечивает надёжную механическую защиту аморфного материала и сохранение его свойств. Все материалы соответствуют стандарту UL94V-1/0.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ИСПОЛЬЗУЕМОГО АМОРФНОГО МАТЕРИАЛА:

· Толщина ленты 25+-5 мкм

· Амплитуда индукции, Вm(25°C) 1,5 Т

· Температура Кюри, Tc 420°C

· Температура кристаллизации 530°C

· Диапазон рабочих температур от  -60°C до +125°C 

· Плотность 7,3 г/см³

· Максимальное магнитное поле подмагничивания 60 Э (4800 А/м)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

· Высокая индукция насыщения

· Высокая рабочая температура

· Существенное сокращение размера компонентов

· Низкие потери

· Возможность работы c высоким током подмагничивания

· Меньшее число витков за счёт более высокой проницаемости 

ПРИМЕНЕНИЕ:

· Выходные дроссели импульсных источников питания

· Дроссели корректоров коэффициента мощности

· Обратноходовые ("Flyback") трансформаторы

· Входные дифференциальные дроссели

· Сглаживающие дроссели импульсных источников питания

· Дроссели DC/DC конвертеров 

ПРИМЕР ЗАПИСИ:

MSС-21S-NG, где:

· MS - МСТАТОР;

· C - назначение (дроссель = choke);

· 21 - внешний диаметр, мм;

· S - условное обозначение сечения;

· N - термообработка без магнитного поля;

· G - немагнитный зазор

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	ТИП
	Габаритные
размеры в
контейнере1)
(без контейнера) (мм)
	Длина
cредней
линии
Lm 
(мм)
	Эфф.
сечение 
Ас
(cм²)
	Площадь окна для обмотки
Wa (мм²)
	Коэфф.
индукт. AL 2) 
(мкГн/вит²)
	Магн.
проницаемость 
m
	Макс.магнито-
движущая сила
DCB 3)
(А*вит.)

	
	Ном.
	Ном.
	Ном.
	Ном.
	±20%
	Ном.
	Max.

	MSC-12S-NG
	14.0-6.0-6.5 
(12.0-8.0-4.5)
	31.4
	7.2
	28.26
	0.055
	190
	150

	MSC-15S-NG
	17.3-7.7-7.3 
(15.0-10.0-4.5)
	39.2
	9.0
	50.3
	0.072
	180
	180

	MSC-16S-NG
	18.3-9.7-12.3
(16.0-12.0-10.0)
	44.0
	16.0
	74.0
	0.105
	230
	210

	MSC-18S-NG
	20.3-9.7-12.3 
(18.0-12.0-10.0)
	47.1
	24.0
	74.0
	0.111
	175
	225

	MSC-20S-NG
	22.3-9.7-12.3 
(20.0-12.0-10.0)
	50.2
	32.0
	74.0
	0.115
	145
	240

	MSC-21A-NG
	23.4-12.2-12.3 
(21.0-14.5-10.0)
	55.7
	26.0
	117
	0.138
	235
	265

	MSC-21S-NG
	23.4-11.7-12.3 
(21.0-14.0-10.0)
	55.0
	28.0
	108.7
	0.106
	165
	265

	MSC-25S-NG
	27.3-19.2-12.3 
(25.0-21.5-10.0)
	73.0
	14.0
	289.7
	0.094
	390
	350

	MSC-26S-NG
	28.3-13.7-12.3 
(26.0-16.0-10.0)
	66.0
	40.0
	147.6
	0.131
	170
	315

	MSC-32S-NG
	34.2-17.7-12.3 
(32.0-20.0-10.0)
	81.6
	48.0
	246.2
	0.112
	150
	390

	MSC-37S-NG
	39.3-20.3-12.3 
(37.0-23.0-10.0)
	94.2
	56.0
	336.7
	0.120
	160
	450

	MSC-46A-NG
	49.4-23.0-23.2 
(46.0-27.0-20.0)
	114.6
	152.0
	408
	0.320
	190
	550

	MSC-46S-NG
	49.4-23.0-28.1 
(46.0-27.0-25.0)
	114.6
	190.0
	408
	0.400
	190
	550


1) Внешний диаметр – внутренний диаметр – высота.
2) При F=100 Кгц, Urms=1 В, T= 25°C.
3) Предельное значение магнитодвижущей силы, определяемой как произведение постоянного тока смещения на число витков обмотки, при котором коэффициент индуктивности AL составляет не менее 60% начального значения.
4) Диапазон рабочих температур от  -60°C до +125°C 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

· Зависимость потерь от амплитуды индукции и частоты
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· Зависимость проницаемости от уровня смещения постоянным током
· Зависимость проницаемоcти от частоты
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