Ч 14 



	
	[image: image1.png][N






Эффективные параметры сердечников:

	Типоразмер
	Эффективная длина магнитного пути lе (мм)
	Эффективное сечение Ае (мм2)
	Эффективный объём сердечника Vе (мм3)
	Масса (г), 
не более

	Ч 14
	18,9
	28
	529
	2,06


Геометрические размеры:

	Типоразмер
	Класс 
точ.
	d1 (мм)
	d2 (мм)
	d3 (мм)
	d4 (мм)
	h1 (мм)
	h2 (мм)

	Ч 14
	II
	14,3-0,80
	11,6+0,80
	6,0-0,60
	3,0+0,40
	4,25-0,40
	2,8+0,40


Ч 18



	
	[image: image2.png][N






Эффективные параметры сердечников:

	Типоразмер
	Эффективная длина магнитного пути lе (мм)
	Эффективное сечение Ае (мм2)
	Эффективный объём сердечника Vе (мм3)
	Масса (г), 
не более

	Ч 18
	24,9
	48
	1195
	4,6


Геометрические размеры:

	Типоразмер
	Класс 
точ.
	d1 (мм)
	d2 (мм)
	d3 (мм)
	d4 (мм)
	h1 (мм)
	h2 (мм)

	Ч 18
	II
	18,4-1,0
	14,9+1,0
	7,6-0,6
	3,0+0,4
	5,35-0,4
	3,6+0,4


· 
Ч 22 



	
	[image: image3.png][N






Эффективные параметры сердечников:

	Типоразмер
	Эффективная длина магнитного пути 
lе (мм)
	Эффективное сечение 
Ае (мм2)
	Эффективный объём сердечника Vе (мм3)
	Масса (г), 
не более

	Ч 22
	30,04
	69
	2100
	7,9


Геометрические размеры:

	Типоразмер
	Класс 
точ.
	d1 (мм)
	d2 (мм)
	d3 (мм)
	d4 (мм)
	h1 (мм)
	h2 (мм)

	Ч 22
	II
	22,0-1,0
	17,9+1,0
	9,4-0,6
	4,4+0,5
	6,8-0,4
	4,6+0,6


· 
Ч 26 



	
	[image: image4.png][N






Эффективные параметры сердечников:

	Типоразмер
	Эффективная длина магнитного пути 
lе (мм)
	Эффективное сечение 
Ае (мм2)
	Эффективный объём сердечника Vе (мм3)
	Масса (г), 
не более

	Ч 26
	36
	101
	3636
	13,6


Геометрические размеры:

	Типоразмер
	Класс 
точ.
	d1 (мм)
	d2 (мм)
	d3 (мм)
	d4 (мм)
	h1 (мм)
	h2 (мм)

	Ч 26
	II
	26,0-1,4
	21,2+1,4
	11,5-0,8
	5,4+0,6
	8,15-0,4
	5,5+0,6


· Раскрытие информации
Ч 30 



	
	[image: image5.png][N






Эффективные параметры сердечников:

	Типоразмер
	Эффективная длина магнитного пути 
lе (мм)
	Эффективное сечение 
Ае (мм2)
	Эффективный объём сердечника Vе (мм3)
	Масса (г), 
не более

	Ч 30
	44,1
	146
	6440
	19,5


Геометрические размеры:

	Типоразмер
	Класс 
точ.
	d1 (мм)
	d2 (мм)
	d3 (мм)
	d4 (мм)
	h1 (мм)
	h2 (мм)

	Ч 30
	II
	31,2-2,4
	24,6+1,6
	12,8-1,0
	5,2+0,6
	9,8-0,6
	6,3+0,6


Ч 36 



	
	[image: image6.png][N






Эффективные параметры сердечников:

	Типоразмер
	Эффективная длина магнитного пути 
lе (мм)
	Эффективное сечение 
Ае (мм2)
	Эффективный объём сердечника Vе (мм3)
	Масса (г), 
не более

	Ч 36
	54
	220
	11880
	35,6


Геометрические размеры:

	Типоразмер
	Класс 
точ.
	d1 (мм)
	d2 (мм)
	d3 (мм)
	d4 (мм)
	h1 (мм)
	h2 (мм)

	Ч 36
	II
	36,2-1,8
	29,9+1,6
	16,2-0,8
	5,4+0,6
	11,0-0,6
	7,3+0,8


· 
Ч 48 



	
	[image: image7.png][N






Эффективные параметры сердечников:

	Типоразмер
	Эффективная длина магнитного пути 
lе (мм)
	Эффективное сечение 
Ае (мм2)
	Эффективный объём сердечника Vе (мм3)
	Масса (г), 
не более

	Ч 48
	69,2
	374
	25881
	90


Геометрические размеры:

	Типоразмер
	Класс 
точ.
	d1 (мм)
	d2 (мм)
	d3 (мм)
	d4 (мм)
	h1 (мм)
	h2 (мм)

	Ч 48
	II
	48,7-1,8
	39,5+1,8
	20,4-1,0
	7,3+0,6
	15,9-0,6
	10,3+0,8


