	Фото
	Название, описание
	Примечание

	


	Канифоль сосновая

Этот самый простой и дешевый нейтральный флюс стал уже подлинной «классикой жанра»! Дешев, имеет низкий ток утечки и низкую коррозионную активность.
	

	



	Ортофосфорная кислота

Используется при пайке в качестве флюса (по окисленой меди, по чёрному металлу, по нержавеющей стали), для исследований в области молекулярной биологии.

Применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей.

Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию.
	

	



	Паяльная кислота

Для пайки углеродистых и низколегированных сталей, меди, никеля и их сплавов. Активен в температурном интервале 290-350 °С. Рекомендована отмывка 5% раствором кальцинированной соды.
	


	



	Паяльная кислота ПЭТ

Применение: пайка углеродистых сталей, меди, никеля и их сплавов легкоплавкими припоями при температуре 150 - 320°C.
	Состав:
хлориды цинка, аммония,
соляная кислота,
смачивающая присадка "SOLINS"
вода деионизованная.

	



	Паяльный жир активный

Применяется для пайки сильно окисленных деталей из черных и цветных металлов

Вазелиновая основа

Паяльный жир нейтральный

Рекомендуется для качественной пайки радиотехнических устройств.
	

	



	Спирт "Изопропанол"

Изопропиловый спирт (изопропанол) абсолютированный применяется в: полиграфии, химической, нефтяной, мебельной, лесохимической, парфюмерной промышленности. Изопропиловый спирт (изопропанол) абсолютированный является хорошим растворителем для различных эфирных масел, при промывке высокотехнологичных узлов и агрегатов, как обезвоживающее и обезжиривающее средство.
	


	



	БУРА

Используется для высокотемпературной пайки углеродистых сталей чугуна, меди, твердых сплавов медными и серебряными паяльными сплавами.
	

	



	Флюс глицериновый ТАГС

Этот глицериновый флюс применяется для пайки элементов радиомонтажа. При пайке печатных плат имеет остаточное сопротивление и требует обязательной промывки водой или спиртом.
	

	



	ЗИЛ-2

Предназначен для пайки стали, чугуна, меди малооловянистыми припоями или припоями на основе висмута.
	

	



	ЗИЛ-2 ПЭТ

Применяется для пайки латуни, меди и ее сплавов
	

	



	ЛТИ-120

Флюс ЛТИ-120 - для пайки нержавеющей стали, цинка, серебра, меди и ее сплавов. Нейтрален, после окончания пайки отмывки не требуется. Растворяется спиртом, ацетоном.
	Состав:

Канифоль – 25
Диэтиламин солянокислый – 5
Триэтаноламин – 1
Спирт этиловый - 69


	



	ЛТИ-120 ПЭТ

Применение:

пайка элементов радиомонтажа, печатных плат, углеродистых сталей, цинка легкоплавкими припоями при температурах 200 - 300°C.

Состав: канифоль сосновая, cпирт, активаторы.
	

	



	Паяльная кислота

Для пайки углеродистых и низколегированных сталей, меди, никеля и их сплавов. Активен в температурном интервале 290-350 °С. Рекомендована отмывка 5% раствором кальцинированной соды.
	

	



	СКФ (ФКСп)

Спиртоканифольный флюс СКФ с кисточкой (он же КЭ, ФКЭт, ФКСп).

Применение: пайка элементов радиомонтажа и печатных плат легкоплавкими припоями при температурах 250-280°C.

Состав: канифоль сосновая- 20-30%, одноатомный спирт (этиловый или изопропиловый, или из смеси)-80-70%.
	

	



	СКФ (ФКЭТ)

Для пайки меди и ее сплавов. Температурный интервал активности 250-280 °С. Отмывка: спирт, бензин, ацетон.
	

	



	ТАГС ПЭТ

Применение: пайка углеродистых сталей, меди, никеля и их сплавов легкоплавкими припоями при температуре 150 - 320°C.
	


	



	Ф-38Н ПЭТ

Самый активный паяльный флюс, из представленных на Российском рынке

Если для кого то активность флюса слишком велика, разбавьте его с равным количеством этилового или изопропилового спирта.

Применение: пайка нихрома, константана, манганина, бериллиевой и алюминиевой бронз, коррозионно-стойких сталей легкоплавкими припоями при температуре 300°C.

Флюс содержит фосфорную кислоту, гликоли и органические гидрохлориды.
	

	



	ФИМ

Для пайки меди, константана, серебра, платины, нержавеющей стали и черных металлов. Требует отмывки водой. Химически активен в интервале температур 290-350 °С.
	

	



	ФИМ ПЭТ

Высокоактивный паяльный флюс.

Применение: пайка нержавеющих сталей и бронз (в особенности алюминиевых и бериллиевых) легкоплавкими припоями при температуре 150 - 300°C.

Флюс содержит фосфорную кислоту.
	

	



	ФИМ (активный)

Для пайки меди, константана, серебра, платины, нержавеющей стали и черных металлов. Требует отмывки водой. Химически активен в интервале температур 290-350 °С.
	

	



	ФКДТ

Предназначен для ручной и механизированной пайки и лужения электромонтажных элементов и других металлических поверхностей печатных плат и выводов ЭРЭ в изделиях РЭА.

Флюс нейтрален, остатки флюса после пайки не влияют на сопротивление изоляции диэлектриков.

Остатки флюса после пайки не оказывают коррозионное действие на медь, серебряное, оловянно-свинцовое и никелевое покрытие.
	


	



	ФКТ ПЭТ

Применение:

Предназначен для ручной и механизированной пайки и лужения электромонтажных элементов и других металлических поверхностей печатных плат и выводов элементов радио электроники в изделиях радио электронной аппаратуры.

Флюс нейтрален, остатки флюса после пайки не влияют на сопротивление изоляции диэлектриков.

Остатки флюса после пайки не оказывают коррозионное действие на медь, серебряное, оловянно-свинцовое и никелевое.
	Изготовлен на основе экстракционной канифоли "А" или "Б" (ГОСТ 19113-84), спирта и нейтральной смачивающей присадки-тетрабромида дипентена (по ТУ 13-0281078-140-93).

Характеристики:

Внешний вид - Прозрачная жидкость желтого цвета

Массовая доля сухого остатка, %, в пределах 18-22

Плотность, г/см³, не менее 0,845

Коэффициент растекания припоя ПОССу 61-05 или ПОС-61, отн. ед., не менее 2,0

Удельная электрическая проводимость, см/м, не более (мкА) 4,1*10-4

	



	ФТС

Для пайки деталей радиоэлектронной аппаратуры. Нейтрален, не содержит канифоли, хорошо смывается водой. Имеет слабую коррозийную активность, термостоек, не дымит
	

	



	ФТС ПЭТ

Применение:

Ручная и механизированная пайка печатного монтажа БРА.

Лужение электромонтажных элементов и других металлических поверхностей печатных плат и выводов ЭРЭ в изделиях РЭА и БРА легкоплавкими припоями при температуре 150 - 300°C.

Требуется удаление остатков флюса.
	

	



	Ортофосфорная кислота

Применяется как флюс или в качестве 5% водного раствора как преобразователь ржавчины.
	


	



	Паяльная паста "Тиноль"

Применяется для пайки горячим воздухом SMD компонентов. Обеспечивает качественную пайку. Остатки флюса после пайки не гигроскопичны, не электропроводны и не вызывают коррозии. Температура полного расплавления припоя 200 °С.
	

	



	Для алюминия

Безотмывочный. При необходимости излишки флюса можно стереть тряпкой. Кроме пайки алюминия может применяться для пайки нержавеющих сталей, никеля, меди и других металлов.
	

	



	Флюс-гель радиомонтажный нейтральный

Применяется для пайки электронных узлов. Коррозионно пассивен. Незасыхающий. Отмывается спиртом, ацетоном. Флакон с крышкой-дозатором. 10 мл.
	

	



	Флюс-гель ТТ

Применяется для высококачественной пайки электронных компонентов. В состав флюса входит индикатор активности. После монтажа красный флюс обесцвечивается, что свидетельствует об отсутствии активного компонента в месте пайки, в связи с чем отпадает необходимость в отмывке.
	

	



	ФТС (водосмываемый)

Применяется для пайки деталей радиоэлектронной аппаратуры. Нейтрален, не содержит канифоли, хорошо смывается водой. Имеет слабую коррозийную активность, термостоек, не дымит.
	


	



	CT-61A паяльная паста бескислотная

Обеспечивает качественную пайку.

Остатки флюса после пайки не гигроскопичны, не электропроводны и не вызывают коррозии.

Температура полного расплавления припоя 200 °С.

CT-61B паяльная паста

Паяльная паста для пайки электронных элементов, схем в компьютерной и мобильной технике.

CT-61C паяльная паста (канифоль)

Обеспечивает качественную пайку.

Остатки флюса после пайки не гигроскопичны, не электропроводны и не вызывают коррозии.

Температура полного расплавления припоя 200 °С.

Баночка 10 г.
	

	



	BON-PEN Флюс-аппликатор

Инструмент размером с авторучку представляет собой резервуар емкостью 7 мл из упругого пластика с эластичной кисточкой на конце. Многократно заправляется любым жидким флюсом, а также отмывочными жидкостями на спиртовой основе. Наиболее популярной заправкой является ремонтный флюс IF8001. Легким сжатием рукоятки вы можете экономично дозировать флюс, а через полупрозрачные стенки резервуара отслеживать, сколько его осталось.
	

	



	FMKANC32-005 Флюс-крем высококачественный.

Флюс-крем высшего качества на канифольной основе, безотмывочный, слабоактивированный FSW32, DIN8511, шприц-картридж 5мл с поршнем и иглой. Наилучшие результаты при пайке BGA, а также QFP микроволной
	

	



	Паста паяльная BS-10 (активная)

Высокая активность позволяет паять даже окисленные поверхности из черных и цветных металлов.

Не подходит для пайки печатных плат !

Остатки легко смываются бензином "Калоша" или изопропанолом.
	Состав:

- Вазелин (основа) 80-90%

- Парафин 6-9%

- Цинк хлорид

4-6%

- Аммоний хлорид 1-3%

- Вода 2-4%

	



	IF 8001 Interflux Флюс паяльный жидкий для бессвинцовой пайки SMD

IF 8001 - не требующий отмывки высококачественный синтетический флюс на спиртовой основе. Не содержит в своем составе галогены. Наносится при помощи ручки, заправляемой флюсом, или кисточки. Не требует отмывки. При необходимости легко удаляется при помощи смывок на основе растворителя. Гарантийный срок хранения в плотно закрытой емкости при температуре 5-35°С 1 год. Цвет: желтый
	


	



	Pacific 2008 Interflux Флюс паяльный жидкий

Pacific 2008 - это безвредный флюс, специально разработан для ручной и селективной пайки плохо смачиваемых, не смачиваемых и теплоемких SMD-компонентов, т.к. сохраняет активность в течение дополнительного времени, необходимого при пайке таких компонентов. Не содержит в своем составе галогены. Водосмываемый. Не требует отмывки. Плотность при 20°C: 1.006 г/мл Цвет: бесцветный Запах: сладкий
	

	



	Флюс-гель IF 8300 BGA Interflux (30cc)

Флюс-гель BGA IF 8300-4 применяется в безсвинцовой пайке для монтажа элементов в корпусах BGA. Флюс обладает канифольными реологическими свойствами. Без галогена, что обеспечивает надежное удержание элементов на печатной плате.
	

	



	IF 9007 Interflux BGA паста паяльная

Припой IF 9007´ рекомендуется использовать в свинцовых пайках. Его формула позволяет наносить третий тип зернистости пасты (25-45µ) с помощью шприца. Обладает свойствами No-clean с минимальной вместимостью галогена. Оставляет тонкий незаметный слой флюса.
	

	



	IF 9009LT Interflux BGA паста паяльная
Паяльную пасту IF 9009lt рекомендуется использовать в безсвинцовой пайке. Обладает отличными свойствами сцепления с поверхностью. Химический состав этой пасты делает ее оптимальной для пайки поверхностей с недостаточной смачивающей способностью. Оснащена формулой No-Clean с минимальной вместимостью галогена. Оставляет тонкий незаметный слой остатков.
	

	



	NX 9900i Interflux BGA паста паяльная
INTERFLUX® NX 9900i BGA паста- это новая паста для сплавов типа: SnPb и SnPbAg .

Имеет чрезвычайно высокую степень стойкости и длительный срок службы трафарета. Высокое качество и легкость в использовании делают эту пасту №1 среди BGA паст. Оставляет минимально допустимый осадок на штифте.
	


