	Ceram    500 nf 
	0.001
	999
	1.8 M – 3.3 k
	-89.97

	470*16 low esr
	0.381
	10.08
	37.25 – 3.94
	-84.25

	470*16
	0.255
	13.72
	50 – 3.65
	-85.80

	1500*6
	0.082
	14.04
	17.83 – 1.272
	-85.92

	100*400  old  93 uf
	0.83 / 0.6 / 0.55
	20.81 /3.05 / 0.39
	366 – 17.56
	-87.27 / 71.5 / 21.3

	180*400
	0.41
	23.66
	228 – 10
	-87.55

	10*400
	8.5 / 4.66 / 3.67 
	17.05 /3.48 /0.64
	2410 – 144
	86,54 / 73.9 / 33

	33*16
	8.42
	6.21
	8.73 – 54.24
	-80.77

	1000*10 bad   39 uf
	41.1
	0.9
	42.79 – 38.79
	-41.91

	1000*10 bad2  7 uf
	182
	1.224
	182 – 223
	-50.75

	10*400
	7.1
	19.25
	7 – 142
	-87,08

	6.8*400
	14.6 / 2.54 /  2.16
	18.8 / 6.5 / 1.04
	14 - 268
	86.91 / 81 / 45.8

	10*400 old   10.2 uf
	5.4
	29
	5 – 156
	-88.03

	82*400  old   84.5 uf
	0.8
	23.3
	0.8 – 19
	-87.55

	220*100 old  198 uf
	0.216
	35.8
	0.226 – 8.2
	-88.41

	3.3*50 old    3.29 uf
	7.4 / 1.0 / 0.18
	66.8 / 52 / 37
	7.5 – 497
	89.15 / 88.9 / 88.5


