                              Медно-хлоридный кислый раствор травления печатных плат.
Хлорная медь окисляет и растворяет медь по реакции:
CuCl2 + Cu → t    2CuCl.

Образующаяся хлористая медь CuCl нерастворима и может служить источником засорения форсунок в травильных установках. В присутствии ионов хлора в виде HCl, NH4Cl образуются хорошо растворимые комплексы, дислоцирующие в растворе с образованием иона CuCl-. Окисление образующихся соединений одновалентной меди можно осуществить различными способами, например воздействием газообразного хлора или перекисью водорода:

CuCl + Cl2 →     2CuCl2;
CuCl + H2O2 + 2HCl →     2CuCl2 + 2H2O. 

Частично хлористую медь окисляет кислород воздуха в кислой среде:

4CuCl + O2 + 4HCl →     4CuCl2 + 2H2O.

Таким образом, отработанный кислый раствор хлорной меди можно легко регенерировать в исходное состояние. 
Раствор содержит:
HCl = 10 мл/л

CuCl2·2H2O  = 100-150 г/л      
NH4Cl = 145-150 г/л
ρ = 1.070-1.120 г/см³

t = 45-50 °C

PH = 1-2

Боковое подтравливание = 40-60 мкм

Ёмкость по меди = 10-20 г/л (3-6 Дм²,   1 Дм² медной фольги 35 мкм весит 3,15 г)

Скорость травления = 35 мкм/мин.

Регенерация.

1. Слить примерно 1/7 часть раствора (140 мл)

2. Подкислить HCl до PH = 1-2 (20-25 мл/л)

3. Добавить 1/7 часть NH4Cl от рецептурного (21 г/л)

4. Добавить разбавленную 1:6 H2O2 в количестве 110-115 г/л (19 мл 37% H2O2 + 96 мл воды)

5. Перемешать сжатым воздухом 20-30 минут.
[image: image1.jpg]zero 0.5g/L 1g/L 49/

10 g/L saturated
> 20g/L

Colors of etchant at
different Copper(I)
concentrations.




PAGE  
1

