Пленка   полиимидная   ПМ     

ТУ 2255-035-05807999-2004
     Пленка полиимидная в зависимости от  назначения  выпускается  двух марок: А и Б.                                                  

     Пленка  марки А  используется  для  электрической  изоляции машин  и аппаратов, изготовляемых  предприятиями электротехнической промышленности и как основа для получения полиимидной пленки с фторопластовым покрытием (пленка ПМФ).

     Пленка марки Б используется для электрической изоляции машин и аппаратов  в  различных  отраслях промышленности  и для  других целей.

	Наименование основного

показателя
	Норма для марок

	
	А
	Б

	Внешний вид:   Цвет пленки:  от желтого до коричневого. Пленка должна быть без  поверхностных загрязнений, сквозных отверстий, токопроводящих и инородных включений. Края пленки должны быть ровно обрезаны. Допускается наличие геликов,  пузырьков и других  особенностей  пленки,  не  снижающих ее показателей,  нормируемых настоящими техническими условиями.

	Ширина, мм      10  0,5
                            от 20 до 50 вкл.  0,5         (интервал через 5 мм)

                            св. 50 до 200 вкл.  5         (интервал через 10 мм)

                            св. 200 до 500 вкл.  5       (интервал через 50 мм)

                            св. 500 до 1000 вкл.  10   (интервал через 100 мм)

	Толщина, мкм

   Допускаемые отклонения по толщине, мкм:

а) при ширине пленки до 550 мм включительно
           среднее значение

           в отдельных точках

б) при ширине пленки свыше 550 мм 

           среднее значение

           в отдельных точках
	30,40,50     

4           

6          

           

8           
	30,40,50

8

8

10
10

	Минимальная длина отрезков пленки между технологическими швами (склейками), м:

а) при ширине пленки до 200 мм включительно
б) при ширине пленки свыше 200 мм 
	60

100*               30**
	30
30

	Прочность при разрыве мПа (кгс/см2), не менее в комнатной среде в продольном направлении
	147 (1500)
	127 (1300)

	Относительное удлинение при разрыве,%, не менее в комнатной среде в продольном направлении
	60
	40

	Удельное обьемное электрическое сопротивление, Ом•м, не  менее в комнатной среде
	1•1014
	1•1013

	Электрическая прочность, кВ/мм, не менее:
а) в комнатной среде:

          среднее значение

          при минимуме

б) в комнатной среде после выдержки образцов в течении 24 ч в среде с относительной влажностью (952)%  и температурой (232) оС

         среднее значение

          при минимуме
	210

150

160

120
	190

120

140

100



Норма, отмеченная знаком *,установлена  для  предприятий - потребителей  электротехнической  промышленности. Норма  со знаком ** - для остальных предприятий потребителей.

Гарантийный срок  хранения    5 лет.     Пленка не токсична, трудногорюча.

Упаковка: поставка в  рулонах.  Рулоны упаковывают  пачками (при ширине пленки  до 50 мм) или рулонами (при ширине пленки свыше 50 мм). Каждую  пачку (рулон) обертывают полимерной пленкой и укладывают в деревянные ящики по ГОСТ 10131, ГОСТ 2991,  ГОСТ 5959, барабаны  картонные  навивные  по  ГОСТ 17065 или в другую тару, обеспечивающую сохранность продукции при транспортировании и хранении.

Транспортировка: любым видом транспорта.                    

Адрес:  346427 Ростовская область, г. Новочеркасск, 
               Завод синтетических продуктов

               Телефоны:    (86352)   9-77-59, 9-74-82, 9-75-85, 9-70-21
               Телефакс:     (86352)   3-31-15, 3-48-37, 9-70-19
               Телетайп:      623854, 623857, Реактор
               E-mail: sale@nzsp.ru 

               Internet: http://www.nzsp.ru/

