Основные характеристики фоторезистора ФР-765:

	Размеры фотоэлемента
	Ø5,8мм

	Рабочее напряжение
	20В

	Темновое сопротивление
	> 2Мом

	Темновой ток
	< 10мкА

	Ток при 200лк
	> 1мА

	Отношение Rтемн./Rсветов.
	> 100

	Максимальная мощность излучения
	350мВ


ФОТОРЕЗИСТОР НА ОСНОВЕ СУЛЬФИДА КАДМИЯ ФПФ-7
ТУ3.1292-78

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Площадь фоточувствительного элемента,  мм2   .  .  .  .  .  .        9,25
Рабочая температура,є C     .  .  .  .  .  .  .  .   .  .   .  .  .  .  .  .  .  . .      20 ±  5
Рабочее напряжение, В         .  .  .  .  .  .  .  .   .  .   .  .  .  .  .  .  .  .        6 
Допустимая рассеиваемая мощность, мВт,  не более  .  .  .  .  .     50
Диапазон спектральной чувствительности, мкм.  .  .  .  .  .         0,4  - 0,75
Максимум спектральной характеристики  .  .  .   .  .  .  .  .  .         0,55 - 0,60
           Темновое сопротивление, MОм,  не менее      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1
Световое сопротивление (E = 10 лк), кОм
                                    группа А                  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      2 - 15
                                    группа Б           .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             7 - 25
Время нарастания фототока по уровню сигнала 0,8 
(E = 1 лк), с, не более    
                                    группа А                   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       3
                                    группа Б                 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         4
Инерционность (E = 200 лк), с, не более    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,06
Наклон люкс-омической характеристики (E = 1 - 10 лк)
                                    группа А             .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .      0,6-0,85                        
                                    группа Б    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .              0,86 -1,0
Отклонение от линейности ЛОХ,% не более               .  .  .              20
Температурный коэффициент сопротивления (E =10 lк)
% / оC,  не более                                     .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .     0,6
Корпус                                       .  .  .  .  .  .  .  .   .  .                  металлический
Сопротивление изоляциимежду корпусом и выводами,
МОм, не менее                                           .  .  .  .  .  .  .  .   .  .   .  .  . .  100
Входное окно                                   .  .  .  .  .  .  .  .   .  .   .  .  .  .  .  .  плоское
Материал окна     .  .  .  .  .  .  .  .   .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .   .   .  .    стекло A-149
Вес, г, не более              .  .  .  .  .  .  .  .   .  .   .  .  .  .  .  .  .  .   .               1

