	Транзисторы КП301 - КП312 


	


	Тип 
	 S1-S2/I(U) 
 мсим/мА(В)
	  I01-I02/U 
      мА/В
	  Iз/Uз
  нА/В
	C11 
пф 
	C12 
пф 
	C22 
пф 
	 Fш/F  
дб/ГГц 
	 Uзи/Iс(U0)
  В /mА(В)
	Uзс
 В
	Uзи
 В
	Uси
 В
	 Iс
 мА
	 P 
мвт
	Тип
	Кан
	Цок

	КП301А  
КП301Б  
КП301В  
КП301Г 
	 1.0-    /5 
 1.0-    /5 
 2.0-    /5 
 0.5-    /5
	 
	 0.3/30
 0.3/30
 0.3/30
 0.3/30
	3.5
3.5
3.5
3.5
	0.7 
1.0 
1.0 
1.0
	3.5
3.5
3.5
3.5
	  5/0.1
9.5/0.1
9.5/0.1
9.5/0.1
	 (2.7-5.4) 
 (2.7-5.4) 
 (2.7-5.4) 
 (2.7-5.4)
	 
	 30
 30
 30
 30
	 20
 20
 20
 20
	 15
 15
 15
 15
	200
200
200
200
	МДП
МДП
МДП
МДП
	 P 
 P 
 P 
 P
	  9
  9
  9
  9

	КП302А  
КП302Б  
КП302В  
КП302Г  
КП302АМ 
КП302БМ 
КП302ВМ 
КП302ГМ 
	 5.0-15.0/7 
 7.0-17.0/7 
    -  
 5.0-    /7 
 5.0-15.0/7 
 7.0-17.0/7 
    -  
 5.0-    /7
	3.0-24  /7 
18.0-43 /7 
33.0-80 /10 
15.0-   /7 
3.0 -24 /7 
18.0-43 /7 
33.0-80 /10 
15.0-   /7
	  10/10
  10/10
  10/10
  10/10
  10/10
  10/10
  10/10
  10/10
	 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
	 8 
 8 
 8 
 8 
 8 
 8 
 8 
 8
	 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
	3/1КГц 
 -  
 -  
 -  
3/1КГц 
 -  
 -  
 - 
	 (   -5.0) 
 (   -7.0) 
 (   -10 ) 
 (   -7.0) 
 (   -5.0) 
 (   -7.0) 
 (   -10 ) 
 (   -7.0)
	 20
 20
 20
 10
 20
 20
 20
 10
	 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
	 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
	 24
 43
 - 
 - 
 24
 43
 - 
 -
	300
300
300
300
300
300
300
300
	P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
	 N 
 N 
 N 
 N 
 N 
 N 
 N 
 N
	 10
 10
 10
 10
 11
 11
 11
 11

	КП303А  
КП303Б  
КП303В  
КП303Г  
КП303Д  
КП303Е  
КП303Ж  
КП303И 
	 1.0-4.0/10 
 1.0-4.0/10 
 2.0-5.0/10 
 3.0-7.0/10 
 2.6-   /10 
 4.0-   /10 
 1.0-4.0/10 
 2.0-6.0/10
	0.5-2.5 /10 
0.5-2.5 /10 
1.5-5.0 /10 
3.5-12.0/10 
3.0-9.0 /10 
5.0-20.0/10 
0.3-3.0 /10 
1.5-5.0 /10
	   1/10
   1/10
   1/10
 0.1/10
   1/10
   1/10
   5/10
   5/10
	  6
  6
  6
  6
  6
  6
  6
  6
	 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2
	 
	 -  
 -  
 -  
 -  
4/0.1 
4/0.1 
 -  
 - 
	 (0.5-3.0) 
 (0.5-3.0) 
 (1.5-4.0) 
 (   -8.0) 
 (   -8.0) 
 (   -8.0) 
 (0.3-3.0) 
 (0.5-2.0)
	 30
 30
 30
 30
 30
 30
 30
 30
	 30
 30
 30
 30
 30
 30
 30
 30
	 25
 25
 25
 25
 25
 25
 25
 25
	 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
	200
200
200
200
200
200
200
200
	P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
	 N 
 N 
 N 
 N 
 N 
 N 
 N 
 N
	 11
 11
 11
 11
 11
 11
 11
 11

	КП304А 
	 4.0-   /10
	 
	  20/30
	  9
	 2
	  6
	 
	 (5.0-   )
	 30
	 30
	 25
	 30
	200
	МДП
	 P
	 12

	2П305А  
2П305Б  
2П305В  
2П305Г  
КП305Д  
КП305Е  
КП305Ж  
КП305И 
	 6.0-10 / 5 
 4.0-8.0/ 5 
 6.0-10 / 5 
 6.0-10 / 5 
 5.2-10.5/5 
 4.0-8.0 /5 
 5.2-10.5/5 
 4.0-10.5/5
	 
	   1/30
.001/30
   1/30
   1/30
   1/15
.001/15
   1/15
   1/15
	  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
	0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8
	 
	6/0.25 
 -  
6/0.25 
6/0.25 
7/0.25 
7/0.25 
7/0.25 
7/0.25
	+0.2-+1.5/5 
+0.2-+2.0/5 
-0.5-+0.5/5 
-1.5--0.2/5 
-0.2-+2.0/5 
-0.5-+0.5/5 
-0.5-+0.5/5 
-2.5--0.2/5
	 30
 30
 30
 30
 15
 15
 15
 15
	 30
 30
 30
 30
 15
 15
 15
 15
	 15
 15
 15
 15
 15
 15
 15
 15
	 15
 15
 15
 15
 15
 15
 15
 15
	150
150
150
150
150
150
150
150
	МДП
МДП
МДП
МДП
МДП
МДП
МДП
МДП
	 N 
 N 
 N 
 N 
 N 
 N 
 N 
 N
	 13
 13
 13
 13
 13
 13
 13
 13

	КП306А  
КП306Б  
КП306В 
	 3.0-8.0/ 5 
 3.0-8.0/ 5 
 3.0-8.0/ 5
	 
	   5/20
   5/20
   5/20
	  5
  5
  5
	0.07
0.07
0.07
	 
	6/0.2 
6/0.2 
6/0.2
	-0.5-+0.5/5 
 0  -+2.0/5 
-3.5- 0  /5
	 20
 20
 20
	 20
 20
 20
	 20
 20
 20
	 20
 20
 20
	150
150
150
	МДП
МДП
МДП
	 N 
 N 
 N
	 14
 14
 14

	КП307А  
КП307Б  
КП307В  
КП307Г  
КП307Д  
КП307Е  
КП307Ж 
	4.0-9.0/(10)
5.0-10 /(10) 
5.0-10 /(10) 
6.0-12 /(10) 
6.0-12 /(10) 
3.0-8.0/(10)
4.0-   /(10)
	3.0-9.0 /10 
5.0-15.0/10 
5.0-15.0/10 
8.0-24.0/10 
8.0-24.0/10 
1.5-5.0 /10 
3.0-25.0/10
	   1/10
   1/10
   1/10
   1/10
   1/10
   1/10
 0.1/10
	  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
	1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5
	 
	 -  
 -  
6/0.4 
 -  
6/0.4 
 -  
 - 
	 (0.5-3.0) 
 (1.0-5.0) 
 (1.5-5.0) 
 (1.5-6.0) 
 (1.5-6.0) 
 (   -2.5) 
 (   -7.0)
	 27
 27
 27
 27
 27
 27
 27
	 27
 27
 27
 27
 27
 27
 27
	 27
 27
 27
 27
 27
 27
 27
	 25
 25
 25
 25
 25
 25
 25
	250
250
250
250
250
250
250
	P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
	 N 
 N 
 N 
 N 
 N 
 N 
 N
	 11
 11
 11
 11
 11
 11
 11


